ICS 83.040.30

G 49

ZZB

浙江制造团体标准

T/ZZB XXXX—XXXX

二烷基二硫代磷酸锌类预分散母胶粒

Predispersed rubber chemicals Zinc dialkyl dithiophosphate

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类与结构	1

5 基本要求	2

6 技术要求	2

7 试验方法	3

8 检验规则	4

9 标志、包装、运输和贮存	5

10 质量承诺	5

前  言

本标准根据按照GB/T1.1─2009 给出的规则起草。

本标准由浙江省浙江制造品牌建设促进会提出并归口。

本标准由浙江省橡胶工业协会牵头组织制订。

本标准主要起草单位：宁波艾克姆新材料有限公司。

本标准参与起草单位：温州骏达新材料科技有限公司。

本标准主要起草人：连千荣、王逸田、王岚、易玉琼、竺珠、谷建鹏、王法敏、李容兵、陈海洋、冯红儿。

本标准由浙江省橡胶工业协会负责解释。

二烷基二硫代磷酸锌类预分散母胶粒

- 范围

本标准规定了二烷基二硫代磷酸锌类预分散母胶粒的分类和结构、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

本标准适用于二烷基二硫代磷酸锌类预分散母胶粒。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 214—2007 煤中全硫的测定方法

GB/T 533—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶、密度的测定

GB/T 1232.1—2016 未硫化橡胶 用圆盘剪切粘度计进行测定 第1部分:门尼粘度的测定

GB/T 6679 固体化工产品采样总则

GB/T 11409—2008 橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法

IEC 62321：2008 电工产品中相关物质的测定

AfPS-GS-2014-01-PAK-EN 中文名称

2005/69/EC 多环芳香烃(PAHS)指令

2015/863/EU 关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的禁令

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 预分散母胶粒 Predispersed rubber chemicals

预分散橡胶助剂是以聚合物（一般是EPDM、SBR、NBR、EVA）为载体，加橡胶助剂和软化剂，通过特殊工艺将传统橡胶助剂预分散到聚合物中，得到一定浓度的均匀预分散体（挤出造粒）。

- 分类

二烷基二硫代磷酸锌类预分散母胶粒根据不同原料主要分：ZDTP-50、ZBPD-50。

文字需描述下ZDTP、ZBPD的区别，-50又代表什么意思。用文字说明。

- 基本要求

  - 设计与研发

- 应满足客户对产品高分散、与胶料良好的相容性要求，进行配方设计。

  - 原材料

    - 二烷基二硫代磷酸锌原料关键指标见表1。

- 二烷基二硫代磷酸锌原料关键指标

| 检测项目 | ZDTP | ZBPD |
| --- | --- | --- |
| 总硫含量，% | 14.0～18.0 | 22.0～23.6 |
| 锌含量，% | 8.5～10.0 | 11.0～13.2 |
| 水分，% | ≤0.03 | ≤0.08 |

    - 二烷基二硫代磷酸锌原料应符合2015/863/EU 指令规定的限制物质的含量要求。

  - 工艺与装备

    - 二烷基二硫代磷酸锌、载体、加工助剂原料称量与配制，应采用全自动无尘化工配料称量系统。

    - 预分散母胶混炼，应采用配置上辅机和自动控温密炼系统的智能密炼机，实施全自动混炼加工控制。

  - 检测能力

    - 应具有对原材料总硫含量、锌含量、水分的检测和分析验证能力。

    - 应具有对预分散母胶粒总硫含量、密度、门尼粘度、灰分、加热减量的检测和分析验证能力。

- 技术要求

  - 外观

颗粒应呈灰白色半透明状。

  - 技术指标

应符合表2技术指标要求。

- 技术指标

| 检测项目 | ZDTP-50指标 | ZBPD-50指标 |
| --- | --- | --- |
| 总硫含量，% | 7.5～9.5 | 10.1～11.3 |
| 密度（20℃），g/cm3 | 1.15～1.25 | 1.13～1.23 |
| 门尼粘度,ML1+4,（50℃） | 20.0～50.0 | 20.0～50.0 |
| 灰分，%（950℃) | 37.0～41.0 | 39.5～42.5 |
| 加热减量，%(80℃) | ≤1.0 | ≤1.0 |

  - 有害物质限量

    - 产品中镉（Cd)、铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（CrVI）、多溴联苯之和、多溴二苯醚之和的含量应符合2015/863/EU指令规定的限制物质的含量要求。。

    - 产品中多环芳香烃（PAHs）含量应符合2005/69/EC指令规定的限制物质的含量要求。

- 试验方法

  - 试样制备

    - 取约300 g胶粒样品，在开炼机上制 成2 mm～4 mm厚的薄片，反复薄通3～5次，使样片的各部分混合均匀。

    - 样片不得有气泡、裂缝，表面光滑无杂质。

    - 样片应在实验室温度23±2 ℃,湿度50%±5%条件下调节30 min后进行试验。

  - 外观

- 在自然光下目测。

  - 技术要求

    - 总硫含量测定按GB/T 214-2007中4 库伦滴定法进行。

    - 密度测定按GB/T 533-2008中A法进行。

    - 门尼粘度测定应在50±0.5 ℃温度下，预热1分钟，测试4分钟，测试程序按GB/T 1232.1-2016中7执行。

    - 灰分测定测试温度为950 ℃，按GB/T 11409-2008中3.7灰分的测定进行。

    - 水分测定测试温度为80 ℃，按GB/T 11409-2008中3.4加热减量的测定进行。

  - 有害物质限量

    - 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚限用物质的测定按照IEC 62321的规定进行。

    - 多环芳香烃（PAHs)的测定按欧盟AfPS-GS-2014-01-PAK-EN的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

本产品检验分为出厂检验、抽检及型式检验，具体项目见表3。

- 检验项目

| 项目 | 出厂检验 | 抽检 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | ● | - | ● |
| 总硫含量 | ● | - | ● |
| 密度 | ● | - | ● |
| 门尼粘度（50 ℃） | ● | - | ● |
| 灰分（950 ℃) | - | ● | ● |
| 加热减量（80 ℃） | - | ● | ● |
| 镉（Cd) | - | - | ● |
| 铅（Pb） | - | - | ● |
| 汞（Hg） | - | - | ● |
| 六价铬（CrVI） | - | - | ● |
| 多溴联苯之和 | - | - | ● |
| 多溴二苯醚之和 | - | - | ● |
| 多环芳香烃（PAHs） | - | - | ● |
| - 抽检项目，每十批检测一次。 |  |  |  |

  - 组批

本产品以同等质量的均匀产品为一批。

  - 抽样规则

依照GB/T 6679规定采样。取样不得少于600 g，分装于两个清洁干燥的容器中，贴标签并注明：产品名称、批号、采样日期。一瓶检验，一瓶留样以备复查，保存期一年。

  - 出厂检验和抽检

    - 本产品应由制造商的品质部门按本标准检验合格后方可出厂。

    - 当抽检不合格时应每批都进行检验，直到连续五批检验结果都符合本标准规定，方可正常抽检。抽检项目不符合本标准要求时，产品不能出厂。

  - 型式检验

当有下列情况出现时，应进行型式检验：

- 新产品试制的定型鉴定；

- 批量生产后有重大设计改进、工艺改变，有可能改变原设计性能时；

- 出厂试验方法正确，而试验结果与上次有较大差异时。

  - 判定

检验项目若有一项不合格，对不合格项应加倍复验，复验结果如仍不合格，则判定该批产品判为不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

产品外包装箱应注明产品名称、批号、商标、净重、保质期、制造商名称等。

  - 包装

内包装采用塑料袋，外包装为纸箱。每批包装好的成品应附有质量报告。

  - 运输

运输过程中防止日晒、雨淋，避免包装破损。

  - 贮存

应贮存于通风阴凉干燥处，避免阳光直接照射，距蒸气、水管和热源不少于2 m。

- 质量承诺

  - 在符合本标准规定的运输、贮存条件下，自生产之日起保质期为1年。本产品超过保质期后，按本标准规定检验合格后仍可使用。

  - 对客户提出的咨询或投诉，在24 h内做出处理响应。

_________________________________